INFORME TÉCNICO

Determinación del Calor Específico (Cp)

CALDE™ CAST LF 44

Hormigón Refractario de Chamota - Baja Tenencia en Cemento

| Proyecto: | Puerta COSTELLUM - Secado Controlado |
| --- | --- |
| Plano de referencia: | 10653-H01-PGG-0220-008 |
| Material: | CALDE CAST LF 44 (Marca 5 - Capa exterior) |
| Fecha: | Enero 2026 |

# 1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo documentar los valores de calor específico (Cp) del hormigón refractario CALDE™ CAST LF 44 de CALDERYS, empleado en la capa exterior (Marca 5) de la puerta COSTELLUM, justificando las fuentes bibliográficas utilizadas para su determinación.

Estos valores son necesarios para el cálculo del coeficiente de conductividad térmica (K) mediante el método calorimétrico, a partir de los datos de secado registrados en las mesetas de temperatura.

# 2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Según la ficha técnica del fabricante CALDERYS (Código comercial: MAL40025, Versión 3, 17/06/2008), el CALDE CAST LF 44 presenta las siguientes características:

## 2.1 Identificación del producto

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de producto | Producto Sílice-Alúmina |
| Clasificación | Betón baja tenencia en cemento |
| Clase PRE y grupo | Clase II - Grupo 140 |
| Constituyente de base | Chamota (Fireclay) |
| Temperatura límite de empleo | 1500°C |
| Naturaleza de la unión | Hidráulica |

## 2.2 Análisis químico (tras calcinación)

| Componente | Norma | Valor medio |
| --- | --- | --- |
| SiO₂ | EN 1402-3 | 50.3% |
| Al₂O₃ | EN 1402-3 | 43.0% |
| CaO | EN 1402-3 | 2.5% |
| Fe₂O₃ | EN 1402-3 | 1.4% |

## 2.3 Características físicas

| Propiedad | Norma | Valor |
| --- | --- | --- |
| Masa volumétrica aparente (110°C) | EN 1402-6 | 2.21 g/cm³ |
| Masa volumétrica aparente (800°C) | EN 1402-6 | 2.16 g/cm³ |
| Conductividad térmica (800°C) | CALD 016 | 1.21 W/m·K |
| Conductividad térmica (1000°C) | CALD 016 | 1.25 W/m·K |
| Conductividad térmica (1200°C) | CALD 016 | 1.40 W/m·K |

NOTA IMPORTANTE: La ficha técnica del fabricante no proporciona valores de calor específico (Cp). Por tanto, es necesario recurrir a bibliografía técnica de referencia para materiales de chamota (fireclay) con composición similar (43% Al₂O₃).

# 3. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS PARA EL CALOR ESPECÍFICO

Se han consultado las siguientes fuentes de referencia reconocidas internacionalmente en el campo de la transferencia de calor y propiedades de materiales:

## 3.1 Fuente Principal - Çengel & Ghajar

| Título: | Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications |
| --- | --- |
| Autores: | Yunus A. Çengel & Afshin J. Ghajar |
| Editorial: | McGraw-Hill Education, New York |
| Ediciones: | 5th Edition (2015), 6th Edition (2020) |
| Tabla: | Table A-8: Properties of miscellaneous materials |
| Página: | 877 (Appendix 1) |
| Acceso online: | http://cecs.wright.edu/people/faculty/sthomas/htappendix01.pdf |

Datos extraídos de la Tabla A-8 para "Fire clay brick":

| Temperatura | Cp [J/(kg·K)] | Observación |
| --- | --- | --- |
| 478 K (205°C) | 960 | Dato directo |
| 922 K (649°C) | 960 | Dato directo |
| 1478 K (1205°C) | 960 | Dato directo |

## 3.2 Fuente Secundaria - Cardarelli

| Título: | Materials Handbook: A Concise Desktop Reference |
| --- | --- |
| Autor: | François Cardarelli |
| Editorial: | Springer International Publishing, Switzerland |
| Edición: | 3rd Edition (2018) |
| ISBN: | 978-3-319-38925-7 |
| Dato: | Brick fireclay @ 20°C: Cp = 753 J/(kg·K) |

# 4. VALOR DE Cp RECOMENDADO

Basándose en la fuente principal (Çengel & Ghajar), el valor de calor específico para el CALDE CAST LF 44 (material tipo fireclay/chamota) es:

VALOR RECOMENDADO Cp = 960 J/(kg·K) Válido para el rango de temperaturas 100°C - 1200°C

## 4.1 Justificación técnica

- Correspondencia de material: El CALDE CAST LF 44 es un hormigón refractario de base chamota (fireclay) con 43% Al₂O₃, que corresponde exactamente con la categoría "Fire clay brick" de la Tabla A-8 de Çengel & Ghajar.

- Valor constante en rango amplio: La tabla muestra que el Cp permanece constante (960 J/kg·K) para las tres temperaturas documentadas (478K, 922K, 1478K), lo que simplifica los cálculos.

- Consistencia con otras fuentes: El valor de Cardarelli (753 J/kg·K @ 20°C) es coherente, ya que el Cp aumenta con la temperatura hasta estabilizarse en ~960 J/kg·K.

- Fuente de máxima autoridad: Çengel & Ghajar es el libro de texto estándar de transferencia de calor en universidades de ingeniería a nivel mundial, con más de 20 años de uso académico.

## 4.2 Aplicación a las mesetas de secado

Para el cálculo de la conductividad térmica K mediante el método calorimétrico en las mesetas registradas:

| Meseta | Temperatura trasdós | Cp a utilizar [J/(kg·K)] |
| --- | --- | --- |
| Meseta 1 | ~150°C | 960 |
| Meseta 2 | ~350°C | 960 |
| Meseta 3 | ~500°C | 960 |

# 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Çengel, Y.A. & Ghajar, A.J. (2015). Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications, 5th Edition. McGraw-Hill Education, New York. Table A-8, p. 877.

- Cardarelli, F. (2018). Materials Handbook: A Concise Desktop Reference, 3rd Edition. Springer International Publishing, Switzerland. ISBN 978-3-319-38925-7.

- CALDERYS (2008). Fiche Technique CALDE™ CAST LF 44. Code Commercial MAL40025, Version 3, 17/06/2008.

## 6.1 Enlaces de acceso verificables

- Apéndice Çengel & Ghajar (PDF): http://cecs.wright.edu/people/faculty/sthomas/htappendix01.pdf

- Editorial McGraw-Hill: https://www.mheducation.com/highered/product/Heat-and-Mass-Transfer-Fundamentals-and-Applications-Cengel.html

- Springer (Cardarelli): https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-38925-7

— Fin del Informe —